## Slide 1
大学博士入学复试报告
学校：大学
报考导师：PPT818
中国药科大学

## Slide 2
报告内容
01
个人简历
02
硕士阶段
研究情况
03
博士生阶段
学术规划

## Slide 3
个人概况
个人简历
学习成绩
荣誉奖励
个人简历
01

## Slide 4
姓名 | 爱PPT | 年龄 | 26
籍贯 | 山东青岛 | 应届 | 是
毕业学校 | 中国药科大学 |  | 
报告专业 | 药理学 |  | 
报告方向 | 生物药物的药理活性 |  | 
个人概况

## Slide 5
个人简历
2007.9—2011.6
安徽理工大学化工学院化学工程与工艺专业读本科
优秀学生干部
三好学生
校奖学金
政治辅导员助理
2011.9—至今
本科
硕士
安徽理工大学化工学院化学工程专业读硕士
三好学生
校奖学金

## Slide 6
硕士主干课程成绩优秀，
加权平均分90.2，GPA 3.61
学习成绩
10
E
6
药理学进展、细胞分子药理学、高级毒理学、科研设计、论文写作……
细胞生物学、临床药理学、生物数学模型、SPSS数理统计……
通过国家大学英语四六级考试
通过上海中级口译
10 门课程不低于90分
6 门课程不低于80分
英语免修

## Slide 7
本科阶段— 3次奖学金
2010.09 学校二等奖学金
2011.09 学校一等奖学金
2012.09 学校三等奖学金
硕士阶段—2次奖学金
2013.09 新生奖学金
2015.09 研究生国家奖学金
荣誉奖励

## Slide 8
研究方向
论文题目
实验装置图
研究状况
硕士阶段研究情况
02

## Slide 9
《一种可以降低工业碱木质素热解温度的氧化剂》
《一种可降低生物油含氧量提高芳烃含量的催化剂》
撰写专利两篇
《三种过渡金属氧化物对生物质微波催化热解产物影响》
在北大核心期刊《可再生能源》第一作者发表论文
安徽省教育厅自然科学基金重点项目（KJ****A070）—农林废弃物两段催化气化制富氢燃气研究
参加过基金项目
2
1
3
生物质催化热解转化
研究方向

## Slide 10
三种过渡金属氧化物对生物质微波快速催化热解研究
1
2
3
以HZSM-5为载体，利用共沉淀法制备三种过渡金属氧化物催化剂，考察其对生物质快速热解的催化效果
主要研究内容
对催化剂Fe2O3/ HZSM-5失活和再生进行研究
利用均匀沉淀法合成nano-Fe2O3/ HZSM-5 ，并与普通的Fe2O3/ HZSM-5催化效果作对比
论文题目

## Slide 11
1. | 氮气瓶
2. | 压力表
3. | 转子流量计
4. | 微波高温炉
5. | 石英反应器
6. | 直冷凝管
7. | 三口烧瓶
8. | 冰浴杯
9. | 铁架台
10. | U形管
11. | 集气袋
实验装置图

## Slide 12
研究状况
经分析，催化剂较好的负载在载体的表面
SEM表征
XRD表征
（a）Fe2O3/HZSM-5
（b） Co3O4/HZSM-5
（c） NiO/HZSM-5
MOx/HZSM-5的合成与表征

## Slide 13
研究状况
01
02
03
04
三种催化剂的
催化热解效果
三种催化剂均具有良好的脱氧效果，可提高生物油品质。
热解液相产物中芳香类化合物都大幅提高，其中Fe2O3/HZSM-5催化作用最明显，最高产率可达48.20%。
三种催化剂都能够促进G型与S型酚转化生成结构更稳定的H型酚，NiO/HZSM-5的催化效果更明显。
Fe2O3/HZSM-5和NiO/HZSM-5可分别促进生物质向糠醛和苯酚的定向热解，产率分别可达10.86%和14.60%。

## Slide 14
研究状况
积碳量分析
Fe2O3/ HZSM-5失活和再生
新鲜Fe2O3/ HZSM-5
失活Fe2O3/ HZSM-5
XRD分析
SEM分析
经分析后得出，催化剂失活主要是因积碳引起，空气烧炭法对其再生，再生催化剂仍有良好催化效果。

## Slide 15
研究状况
Nano- Fe2O3/ HZSM-5的合成与表征
XRD表征
SEM表征
用均匀沉淀法合成Nano- Fe2O3/ HZSM-5。
根据衍射峰半高宽和Scherrer 公 式 D =0. 89 λ/β( cosθ) 估算Fe2O3的粒径大约为45nm
研究表明，Nano- Fe2O3/ HZSM-5催化效果显著。

## Slide 16
研究现状
问题分析
研究规划
博士生阶段学术规划
03

## Slide 17
技术路线图
生物质原料
热解反应器
生物油
水油分离
水溶性组分
不溶性组分
高附加值化学品
催化重整制氢

## Slide 18
含氧量较高
导致生物油热值较低
发热量低
稳定性差
易变质，流动性差
不利于储存
酸值较高
对设备腐蚀性较强
不利于设备维护
可利用生物油水溶性组分催化重整制氢
生物油
选题背景

## Slide 19
41
石油
61.9
天然气
230
煤炭
73
铀
单位：年
目前制氢技术存在的问题
煤、天然气等为原料制氢 带来如环境污染气候变暖等问题，资源有限。
传统的电解水法 电解时要耗用大量的电力。直接利用火电厂供电来电解水制氢在经济上是不可取 。
目前问题

## Slide 20
1
制备生物油原料来源丰富，生物质利用过程污染小。
2
生物油催化重整产物中氢气产率较高，体积浓度可到达85%。
3
生物油水溶性组分作为重整制氢的原料 可有效地减轻结焦问题；不溶性组分深加工获取高附加值化工产品，从而降低制氢的成本。
生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析
可行性分析

## Slide 21
可行性分析
液体生物油易收集、存储和运输 可在生物质原料价格低廉的地方建立中小规模的生物质裂解液化站，再将产品生物油集中重整。
生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析

## Slide 22
1
2
3
我国刚起步，大多数研究限于模型化合物的研究，具有一定的科学可信性，但不能充分代表成分复杂的生物油。
国情
催化重整一般多采用Ni基催化剂，对同族的Fe、Co催化性能研究甚少 过渡金属催化活性源于d能带空穴，三者d能带空穴数有所差异，催化性能有待深入研究。
前景
目前对催化剂的催化机理研究不够深入。
现状
目前生物油催化重整制氢研究现状
研究现状

## Slide 23
课题设想
合成铁、钴、镍三种过渡金属催化剂，对其表征。
1
对生物油模型化合物(丙酮、乙酸、糠醛等)催化重整制氢，考察三种催化剂的催化效果。
2
选取催化性能较好的催化剂对生物油水溶性组分催化重整制氢研究，并对催化机理进行深入分析。
3
考察催化剂使用寿命，分析失活原因并对其再生；探究延长催化剂使用寿命方法，如加入助剂，临氧重整制氢等。
4
生物油水溶性组分催化重整制取富氢气体研究
拟研究内容

## Slide 24
拟解决问题
选择合适的载体，催化剂的制备与表征
1
抑制反应过程中液相组分的热裂解与气相产物甲烷化
2
催化剂的失活与再生研究
3
催化剂的改性研究 延长催化剂使用寿命
4

## Slide 25
1
研究计划
2
3
4
学习交流
思考实践
论文答辩
阅读研究领域内国内外经典著作和文献
构建研究思路和方法，制定研究计划；
按研究计划进行实验。
主动与导师同学交流学习解决试验中不足并加以提高。
多思考，多实践，勤于写作，发表高水平、高质量的学术论文。
发表学术论文，申请专利，基金项目；
撰写博士论文准备答辩。
2018
研究规划

## Slide 26
中国药科大学
THANKS
FOR YOUR WATCHING